SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

do projektu na zadanie p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337w (ul. Jana Pawła II)  polegająca na budowie chodnika i kanału deszczowego na odc. od dz. nr ew. 129 /1 do dz. nr ew. 169 /1 obręb 0004 Kraszew Nowy”.

Kod:            45111000-8

Nazwa:        Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod:            45233222-1

Nazwa:      Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Kod:            45233290-8

Nazwa:      Instalowanie znaków drogowych

Klasyfikacja robót objętych niniejszą specyfikacją wg CPV

| Dział: 45000000-7 | Roboty Budowlane |
| --- | --- |
| Grupa | Klasa | Kategoria | SST |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne |
|  |  | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
|  |  |  | D.00.00.00 Wymagania ogólne D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg D-02.00.01 Roboty ziemne wymagania ogólne D-02.01.01 Wykonanie wykopów D-02.03.01 Wykonanie nasypów D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |
| 45200000- 9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. |
|  | 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu |
|  |  | 45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |
|  |  |  | D-03.01.03a Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D.04.04.00 Podbudowa z kruszywa Wymagania ogólne. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub k kruszywa stabilizowanego cementem D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa ścieralna D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa wiążąca D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków D-06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem D.07.06.01b Przestawienie ogrodzenia D-08.01.01b Ustawianie krawężników betonowych D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe |
|  |  | 45233290-8 | Instalowanie znaków drogowych |
|  |  |  | D.07.01.01 Oznakowanie poziome D.07.02.01 Oznakowanie pionowe D.07.05.01 Drogowe bariery ochronne stalowe D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |